省专利奖推荐公示报告单

| 专利号 | ZL201210000660.0 |
| --- | --- |
| 专利名称 | 一种纺织钢筘用不锈钢带的生产工艺 |
| 权利人 | 山东能源重装集团乾元不锈钢制造有限公司 |
| 发明人 | 宿登峰、朱林、唐杰 |
| 公 示 内 容 |  |
| 专利简介：（限500字以内） 本发明提供一种工艺简单，生产效率高的一种纺织钢筘用不锈钢带的生产工艺，包括以下步骤：备料、半成品轧制、固溶处理、成品轧制、脱脂处理、拉伸矫直处理和去应力退火处理。采用本发明后，可在去应力的同时获得良好的板型，提高了生产效率、材料利用率和产品质量。 本发明专利，解决了国内喷气钢筘用钢带冲压变形以及无法生产极薄筘片的难题。国内部分厂家虽然生产钢筘钢带，但是由于去应力不彻底、板型平整度不良，筘片的制成率很低，一般在30-40%，所以，许多企业选择近口钢带以提高制成率和生产效率；另外，由于平整度和去应力问题，0.2mm以下的极薄筘片均采用日本进口的钢带，国内达不到质量要求。本发明采用大张力回火连续去应力工艺，解决了以上问题，筘片的制成率达到96%以上，完全达到进口日本钢带的水平，在2013年召开的纺织钢筘年会上得到了有关专家和筘片生产厂家的一致肯定，解决了喷气筘片冲制与抛光变形、制成率低等关键性、共性的技术难题。 本专利开辟了山东省内无不锈钢筘的先河。在本省尚属首次，目前省内尚无第二家钢筘企业。本专利一经投入市场，半年内就获得了国内50%的钢筘市场，打破了国内必须使用进口钢筘的垄断，使得国内钢筘厂家成本大大降低。同时，我公司钢筘依靠产品质量已走近国际市场，从公司下游客户获悉，生产成品已经出口国外，并获得了广泛好评。新增利税收入年平均600多万，促进了本市经济发展和科技创新。而且带动了一批生产钢筘企业前来洽谈学习，提高了本市的知名度。 |  |