省专利奖推荐公示报告单

| 专利号 | ZL201110178442.1 |
| --- | --- |
| 专利名称 | 用于矿用液压支架立柱的激光熔覆方法 |
| 权利人 | 山东能源重装集团大族再制造有限公司； 山东能源重型装备制造集团有限责任公司 |
| 发明人 | 李希勇；周峰；杨庆东；张延亮；苏伦昌；董春春；澹台凡亮 |
| 公 示 内 容 |  |
| 专利简介：（限500字以内） 一种用于矿用液压立柱的激光熔覆方法和矿用液压立柱，用于矿用液压立柱的激光熔覆方法，其步骤是：使激光束和送粉器输出的镍基合金粉末流束沿立柱本体的活柱的表面形成螺旋状扫描；激光头输出的激光束的截面设置为15-20mm×1.5-2.5mm的矩形光斑，激光束的扫描线速度设置为480-720mm/min，输出激光束的激光器的输出功率设置为7200-7400W。送粉器中输出的镍基合金粉末设置为按重量比，含有≦0.15%C、0.5-1.0%Si、0.4-0.8%Mn、17.5-19.5%Cr、21-25%Ni和余量Fe；在立柱本体的活柱上设置有一层把镍基合金粉末经过激光熔覆形成的厚度为0.4-0.7mm的激光熔覆层的矿用液压立柱；因此延长了立柱的使用寿命。 |  |