省专利奖推荐公示报告单

| 专利号 | ZL200810238546.5 |
| --- | --- |
| 专利名称 | 一种自动化橡胶粉塑化工艺及其装置 |
| 权利人 | 泰安市金山橡胶工业有限公司 |
| 发明人 | 赵荣滨、李广峰、纪奎江 |
| 公 示 内 容 |  |
| 专利简介：（限500字以内） 一种废旧橡胶回收加工利用中对橡胶粉自动化橡胶粉塑化的工艺。将废旧橡胶粉碎至10~40目的橡胶粉加入活化剂和软化剂，按其重量比为1：0.3~0.4%：8~18%，均匀混合后，加热至180~320℃，保温8~15分钟，进行脱硫塑化，交运后即得塑化后的塑化胶粉；本发明还提供了塑化处理的装置。包含有依次连通的搅拌装置（1）上料装置（2）热反应装置（3）和冷却装置（4）该工艺简单，可实现自动化连续生产，无压、无废气排放、无污染，安全可靠，质量稳定易控制，可实现自动化连续生产，无压、无废气排放、无污染，安全可靠，质量稳定易控制，处理后的塑化橡胶粉无需脱水既可直接用于橡胶制品的生产，节能降耗，投资少，成本低。本发明的装置可实现自动化连续生产，结构简单，操作方便，易控制，成本低。 |  |